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Произведено в Турции
Спецификация механического монтажа глиняных терракотовых панелей
Спецификация двухслойной панели 18 мм
Проверенные значения перенесены из предоставленного лабораторного отчёта 2023 года, каталога продукции 2026 года и турецкой спецификации механического монтажа. Для каждого значения указан применимый объём образца или документа.
Важно: лабораторные значения относятся только к испытанному образцу. Они не являются декларацией характеристик для каждой серии, размерности, расцветки или проекта.
Документированные технические данные
Спецификация двухслойной панели 18 мм
Предоставленная турецкая спецификация охватывает неглазурованную экструдированную двухслойную глиняную фасадную панель, обожжённую при 1,180°C.
	Номинальный формат
	300 × 600 × 18 мм

	Документированные рабочие размеры
	599 × 306 × 18 мм

	Описание сырья
	Глина, шамот, флюсы, красители и другое неорганическое сырьё

	Документированная несущая схема
	Вертикальные алюминиевые Т-профили, L-кронштейны, зажимы и крепёж по типу основания

	Компенсация перемещений
	Описаны неподвижные и скользящие точки для температурных перемещений


Подтверждённые требования к монтажным компонентам
Для системы монтажа терракотовых панелей предоставлены следующие требования к компонентам. Окончательные размеры, шаг, анкеры и расчёты по-прежнему требуют утверждённых проектных чертежей.
Толщина L-кронштейна: 3,2 мм
Специальный Т-профиль для терракотовых панелей с собственным швом: толщина 1,8 мм
Необходимо использовать подвесные кронштейны, специально предназначенные для терракотовых панелей
Документированные принципы монтажа
В предоставленном каталоге 2026 года документированы следующие принципы системы. Они служат руководством и не заменяют проектные статические расчёты и утверждённые монтажные чертежи.
Документированная сырьевая смесь: глина, шамот, каолин, флюсы и другие природные неорганические керамические материалы.
Несущая система и статические расчёты должны быть завершены до монтажа. Несущие профили должны быть алюминиевыми; толщины профилей задаются заранее, а анкеры выбираются по типу основания.
Документированный максимальный вертикальный шаг L-кронштейнов составляет 150 см. В зависимости от высоты здания и внешних воздействий может потребоваться меньший шаг.
Теплоизоляция и влагозащитный слой устанавливаются до соответствующих самошовных T-профилей, T-профилей или горизонтальных несущих профилей. Узлы дверей, окон, кровли, углов и подоконников решаются в проекте.
Однослойные панели крепятся через задние каналы на штифтовых, клипсовых или крюковых системах. Тонкие двухслойные панели подвешиваются в двух точках к вертикальным алюминиевым элементам. Усиленные двухслойные панели используют горизонтальную и вертикальную алюминиевую систему.
Сводка испытаний образца TSE
Отчёт 110755 / 04-23 · испытания 13 февраля–6 апреля 2023 года · 20 образцов глиняной вертикальной стеновой облицовки · заявленный размер образца 399 × 206 мм.
	Измеренные размеры (среднее)
	399 × 205 мм

	Разрушающая нагрузка при изгибе (среднее)
	3 790 Н

	Диапазон отдельных разрушающих нагрузок
	3 240–4 190 Н

	Водопоглощение (среднее)
	3,9 %

	Воздействие замораживания и оттаивания
	Уровень 2 · 90 циклов · повреждений не обнаружено

	Коэффициент водонепроницаемости
	Категория 1, метод 1 · 0


Тип анкеров, шаг кронштейнов, геометрия направляющих, воздушный зазор, утепление и компенсация перемещений должны рассчитываться и утверждаться с учётом основания, нагрузок и местных норм.
Статус источников и публикации
Исходные брендированные каталог и лабораторный отчёт хранятся как внутренние источники и не публикуются на сайте. В открытом доступе приведены только перенесённые значения с чётко ограниченной областью применения.
Необходимо для дальнейшей технической публикации
Актуальные паспорта серий продукции
Актуальные декларации характеристик
Актуальные сертификаты продукции
Утверждённые монтажные чертежи и критерии расчёта
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